电动折叠升降场地分隔幕技术参数

- 1、产品要求

- 电动折叠升降场地分隔幕应用于室内各类综合运动场馆，包括篮球场、排球场、羽毛球场等，可以将大型体育场地一分为二或多个场地空间，让室内体育场馆可以在不同时期进行不同的活动。幕布为上下两部分熔合而成，上部分为开放式网格布料，便于场馆空气对流和自然光线进入；下部分为全封闭PVC夹网布料，防止运动干扰、专注训练比赛等。

- 采用减速电机驱动转盘，无线控制系统，一键开启实现幕布自动折叠升降或展开。

- 三相异步减速电机驱动，自带刹车系统，机构稳定，使用方便，安全可靠。

- 配置独特的行程开关控制盒，实现幕布到达升、降极限位置时自动停止。

- 配重管件幕布包裹，两端管塞封口，无金属件外露，保证安全

- 电控系统通过CE认证（提供投标产品符合要求的证明材料扫描件或复印件，并加盖投标人公章）。

- 2、分隔幕结构技术要求

- 主要结构由轴承传动结构、电机系统、幕布（网格布疏网+PVC密网）组成。

电动折叠分隔幕尺寸：幕布长度尺寸L（≤32m），总高尺寸H（≤10m）。

- 幕布：

网格布：密度≥360g/㎡，≥厚度0.5mm，颜色白色；

PVC夹网布：密度≥600g/m2，防火等级≥B2级，≥厚度0.7mm。

幕布环保满足 GB/T 18586-2001《室内装饰装修材料有害物质限量》标准要求，氯乙烯单体（mg/kg）：未检出（标准≤5），可溶性铅（mg/m2）：<5（标准≤20），可溶性镉（mg/m2）：<3（标准≤20），挥发物（g/m2）：1.03 (标准≤10)，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。

★PVC夹网布抗撕破强力满足GB/T3917.3《织物撕破性能》撕破强力：经向≥250N ，纬向≥210N。

★PVC夹网布的强力织带检测依据FN 65002-1995断裂强力≥20KN。

- 电机系统：

外形尺寸：长*宽*高约为496mmx200mmx306mm；

工作电压：三相380V； 额定电流：3.36A；频率：50Hz ；功率：1500W。

- 上升/下降速度：约2.2m/min；

- （3）轴承传动结构

- 安装管：采用≥60mm*40mm矩形钢管，壁厚≥2.5mm；

- 传动管、吊管和配重管采用≥φ42mm圆管，壁厚≥3.0mm；

- 转盘、配重连接管采用≥φ50mm圆管，壁厚≥3.0mm。

★分隔幕布钢结构的喷粉金属件检测依据GB/T1865-2009、GB/T 1766-2008、的氙弧灯光老化经过≥1000h，保护性涂膜老化性能等级0级（变色1级、无粉化、无开裂、无起泡、无长霉、无生锈、无剥落，色差值ΔE≤2.2）；

★分隔幕布的喷粉（塑喷）金属件，依据测试标准GB/T 10125-2021材质应是Q235B钢材，在盐雾腐蚀试验箱里盐溶液浓度在（50±5）g/L氯化钠浓液，试验箱温度在35℃，测试时间≥720h后样品表面无锈点。

以上标★提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件加盖制造商公章进行佐证。

以上加★项为实质响应项，两条未满足技术部分为0分， 中标单位中标后原件备查。